# X射线荧光光谱法测定金红石中主次组分

# 杨明坤

# (厦门出入境检验检疫局技术中心 ，福建 厦门 361026)

##### 摘　要:本文采用Li2B4O7和LiBO2的混合熔剂（67:33）熔融制样，波长色散X-射线荧光光谱法测定金红石中TiO2、TFe、P、SiO2、Al2O3、MnO、CaO、Cr2O3、MgO、ZrO2、HFO2等组分。本方法中样品和熔剂的质量比为1∶14，以溴化锂（LiBr）作脱模剂，采用高频熔炉在1150℃熔融90s进行制样，所得熔片均匀、强度高、成型良好。将本法用于金红石实际样品的测定，结果同参考值或化学分析方法的结果相吻合，相对标准偏差（RSD，n=10）P为3.8%、Al2O3 为2.8%，其他均小于2%，能够满足实际测定工作的需要。

##### 关键词:X射线荧光光谱法 金红石 熔融制样

Determination of major and minor components of rutile by X-ray fluorescence spectrometry

YANG ming-kun

(Xiamen Entry-Exit Inspection and Quarantine Technology Center , Xiamen 361012,China)

Abstract:

A method has been developed for determination of contents of TiO2、TFe、P、SiO2、Al2O3、MnO、CaO、Cr2O3、MgO、ZrO2、HFO2 in rutile ores by wavelength dispersion X-ray fluorescence spectrometrv. The samples were fused into test portion with the mixture flux of Li2B4O7-LiBO2 (67+33) at 1150℃ for 90 s. The sample-flux ratio was set at the proportion of 14:1. The fused glass slices were proved to be homogeneous, strengthful and with a good shape. The method was applied to the determination of real rutile ore samples, and the measured values were in a good agreement with the reference values or the values determined by chemical methods. The relative standard deviation (RSD, n=10) of all other analytes were less than 2%, except of P 3.8% and Al2O3 2.8%.

Key words：X-ray fluorescence spectrometry；rutile；fusion sample preparation

金红石是一种重要的氧化物矿物，具有耐腐蚀、耐高温、耐低温等优异性能，是用于提炼钛的重要矿物原料，也是高档电焊条重要的原料之一，也是用于生产金红石型钛白粉的最佳原料，也广泛用于军工航空、航天、航海、机械、化工、海水淡化等方面，为了开发利用好这一珍贵资源，配合选矿工艺的需要，严格控制杂质含量。而金红石的二氧化钛含量一般较高，而钛又易水解或易形成难溶的偏钛酸析出常给分析带来很大困难[1]，通常采用的金红石化学分析方法[2]操作程序繁杂，耗时费力。现有文献大都是钛铁矿分析方法[3-6]，未见有金红石的分析方法。X射线荧光光谱法具有分析范围广、元素多，分析时间短、重现性好、精度高而且制样相对简单的特点，因此在各个分析领域得到广泛应用[7-9]。

本文采用熔融制样-X射线荧光光谱法测定金红石中TiO2、TFe、P、SiO2、Al2O3、MnO、CaO、Cr2O3、MgO、ZrO2、HFO2等组分，方法简便、快速、准确，能满足满足进口金红石选矿的检测要求。

- 实验部分

1.1 仪器及测量条件

ARL9900 XP型X射线荧光光谱仪（Thermo Fisher Scientific公司），铑靶X光管，功率3.6kW，测量条件见表1。

Analymate V4D高频熔融制样系统（北京鑫国利业科技有限公司）；铂黄坩埚（Pt95Au，天津耀安公司）；Sartorius CPA225D型电子天平（Sartorius公司）。

表1 各元素测量条件

Table 1 Analytical conditions of determined elements

| 分析线 | 晶体/探测器 | 实际2θ角 (°) | 准直器 (μm) | 电压/电流 (kV/mA) | 测量时间 (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FeKα | PET/FPC | 57.50 | 0.25 | 40/70 | 20 |
| TiLα | LiF200/FPC | 86.15 | 0.25 | 40/70 | 20 |
| SiKα | PET /FPC | 109.01 | 0.25 | 40/70 | 20 |
| AlKα | PET /FPC | 144.71 | 0.25 | 40/100 | 20 |
| Mnα | LiF200/ FPC | 62.30 | 0.15 | 40/70 | 20 |
| Ca Kα | LiF200/FPC | 113.09 | 0.25 | 40/100 | 20 |
| MgKα | AX06/FPC | 19.96 | 0.60 | 40/100 | 20 |
| VKα | AX06/FPC | 76.93 | 0.25 | 40/70 | 20 |
| ZrKα | LiF200/ FPC | 32.03 | 0.15 | 40/70 | 20 |
| HfKα | LiF200/FPC | 45.87 | 0.25 | 40/70 | 20 |
| Cr Kα | LiF200/ SC | 69.35 | 0.25 | 40/70 | 20 |
| PKα | Ge111/FPC | 141.12 | 0.60 | 40/100 | 20 |
| BrKα | PET /FPC | 29.95 | 0.25 | 40/70 | 20 |

1.2试剂

X射线荧光光谱分析专用混合熔剂（Li2B4O7: LiBO2＝67:33）；溴化锂为分析纯，碳酸锂为分析纯，配置成40% (m/v)水溶液；其它所用试剂均为分析纯及以上纯度。

1.3标准样品制备

由于没有金红石标样，因此选用三个的钛铁矿和锆英砂作为标准样品，再用TiO2、SiO2、CaO 、Al2O3、Cr2O3调节组分含量，组成一套即有一定梯度又能覆盖整个研究范围的系列样品，见表2。

表2 自制标准样品组分含量范围

Table 2 content range for components in rutile reference samples

| 元素或化合物 | 含量范围（％） | 元素或化合物 | 含量范围（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| TiO2 | 37.59~100 | MnO | 0.03~0.71 |
| TFe | 0.1~35.04 | CaO | 0.03~1.91 |
| P | 0.01~0.10 | MgO | 0.10~7.02 |
| SiO2 | 0.39~7.31 | ZrO2 | 0.86~12.87 |
| Al2O3 | 0.15~3.70 | HFO2 | 0.02~0.26 |
| Cr2O3 | 0.10~2.16 |  |  |

1.4玻璃熔片制备

称取7.0000±0.0002g混合熔剂、0.5000±0.0001g灼烧后的样品和0.2000±0.0001g碳酸锂于铂黄坩埚中，用玻璃棒混匀，滴加8滴LiBr（0.4g/mL）溶液，放置于高频熔融制样系统中，于1150℃熔融，熔融过程中坩埚以5次/min的速度匀速摇摆，90S后倒入已预热的铂黄模具中，自然冷却180S后再风冷180S，使试料片与模具自动剥离，取出贴上标签后放置于干燥器中保存待测。

- 结果讨论

2.1 熔剂选择

固定其它实验条件，样品质量为0.5克，碳酸锂0.2克，熔剂选择5克、6克、7克的条件下进行熔样试验，并制备玻璃样片。结果表明，当熔剂6克时，样品能熔完全，但熔融物的流动性稍差，不易均匀覆盖铂黄坩埚呈碗边形，这是由于金红石属难熔氧化物 ，而在混合熔剂中的溶解度小，溶解速度慢的原因引起的；当熔剂6克时，熔融物的流动性好，熔片脱模容易。因此，本方法选择7克作为熔剂。

2.2 熔样温度选择

在确定混合熔剂后，分别在950℃~1200℃ 进行熔样实验。结果表明，当温度1150℃ 以上时熔样，熔制的玻璃样片均匀透亮，不会出现裂片、有气泡、无法完全熔融等现象满足测定要求。因此，本方法选择熔样温度为1150℃ 。

2.3 测量及基体效应校正

按所定测量条件测定选定1个制备标样中各元素的X射线荧光强度，采用随机分析软件WinXRF3.0进行回归，其中Br对Al的干扰采用BrLβ进行强度校正；其它元素采用可变理论α影响系数法（COAL模式）进行回归和基体积效应校正，校正公式见公式1，校正系数采用随机附带的NBSGSC程序进行计算。

(1)

式中  ：测量元素和影响元素的浓度；：准曲线系数；：测量元素的X射线荧光强度；：可变理论α影响系数。

2.4 方法精密度和检出限

取上述熔样方法熔取10个样片，用X射线荧光光谱仪测定各组分含量，计算各组分含量的测量平均值、标准偏差和相对标准偏差，所得结果见表3。可见，本法对于常量元素Ti、Fe、Al的相对标准偏差均小于1%，而对其它杂质元素的相对标准偏差均小于4%，可满足日常分析的要求。

本法灵敏度（Q）用单位含量的计数率表示，单位为kCPS/%；检出限由公式（2）给出，其结果一并列入表3。

（2）

式中，为背景标准偏差；Q为灵敏度。

表3 方法精密度和检出限

Table 3 The precision and detection limit of the method

| 元素或化合物 | 参考值 （%） | 测量平均值 （%） | 标准偏差 （%） | 相对标准偏差 （%） | 检出限 （μg./g） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TiO2 | 68.66 | 68.49 | 0.54 | 0.79 | / |
| TFe | 8.63 | 8.48 | 0.049 | 0.58 | 10.8 |
| P | 0.052 | 0.55 | 0.002 | 3.80 | 23.1 |
| SiO2 | 5.72 | 5.50 | 0.027 | 0.50 | 70.2 |
| Al2O3 | 1.84 | 1.94 | 0.058 | 2.77 | 24.8 |
| MnO | 0.043 | 0.048 | 0.058 | 1.82 | 20.0 |
| CaO | 0.95 | 0.90 | 0.008 | 0.87 | 49.8 |
| MgO | 1.70 | 1.64 | 0.019 | 1.18 | 30.9 |
| ZrO2 | 4.29 | 4.19 | 0.11 | 1.97 | 80.0 |
| HFO2 | 0.09 | 0.09 | 0.002 | 1.48 | 9.1 |
| Cr2O3 | 1.00 | 0.90 | 0.011 | 1.24 | 19.8 |

2.3 样品分析

为验证方法的准确性，选取2个有证标准物质进行分析，测量结果见表4，可见，分析结果与参考值符合良好。

表4 标准样品分析结果

Table 4 The analytical results of reference materials           /%

|  |  | TiO2 | TFe | P | SiO2 | Al2O3 | MnO | CaO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YSBC 26705-2003 | 参考值 | 51.35 | 31.40 | 0.045 | 1.98 | 0.75 | 0.90 | 0.16 |
|  | XRF法 | 51.55 | 31.50 | 0.043 | 1.99 | 0.70 | 0.90 | 0.15 |
| YSBC 19716-2003 | 参考值 | 48.57 | 36.24 | 0.015 | 0.95 | 0.38 | 0.63 | 0.052 |
|  | XRF法 | 48.80 | 36.32 | 0.013 | 0.96 | 0.36 | 0.62 | 0.051 |

|  |  | MgO | Cr2O3 | ZrO2 | HFO2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YSBC 26705-2003 | 参考值 | 0.84 | 0.07 | / | / |  |  |  |  |
|  | XRF法 | 0.80 | 0.08 | N.D | N.D |  |  |  |  |
| YSBC 19716-2003 | 参考值 | 1.12 | / | / | / |  |  |  |  |
|  | XRF法 | 1.08 | 0.05 | N.D | N.D |  |  |  |  |

注：/ 表示无参考值，N.D表示未检出。

同时，还将本法应用于3个实际样品的分析，将分析结果与经典化学进行对比，结果见表5。可见，该法应用于实际样品分析，结果另人满意。

表5 实际样品分析结果

Table 5 The analytical results of real samples                  %

|  |  | TiO2 | TFe | P | SiO2 | Al2O3 | MnO | CaO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品1 | XRF法 | 89.03 | 1.07 | 0.055 | 2.62 | 0.79 | 0.03 | 0.09 |
|  | 化学法 | 89.12 | 1.10 | 0.056 | 2.70 | 0.80 | 0.03 | 0.10 |
| 样品2 | XRF法 | 77.43 | 0.54 | 0.081 | 4.78 | 1.83 | 0.01 | 0.12 |
|  | 化学法 | 77.46 | 0.56 | 0.078 | 4.82 | 1.86 | 0.01 | 0.14 |
| 样品3 | XRF法 | 91.28 | 0.48 | 0.035 | 1.64 | 0.93 | N.D | 0.16 |
|  | 化学法 | 91.40 | 0.50 | 0.034 | 1.66 | 0.92 | N.D | 0.17 |

|  |  | MgO | Cr2O3 | ZrO2 | HFO2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品1 | XRF法 | 0.09 | 0.10 | 2.00 | 0.05 |  |  |  |
|  | 化学法 | 0.10 | 0.10 | 2.10 | 0.06 |  |  |  |
| 样品2 | XRF法 | 0.18 | 0.90 | 7.27 | 0.16 |  |  |  |
|  | 化学法 | 0.16 | 0.92 | 7.38 | 0.17 |  |  |  |
| 样品3 | XRF法 | 0.15 | 0.16 | 1.73 | 0.04 |  |  |  |
|  | 化学法 | 0.12 | 0.14 | 1.65 | 0.03 |  |  |  |

- 结论

本文采用Li2B4O7和LiBO2的混合熔剂（67:33）熔融制样，用波长色散X-射线荧光光谱法同时测定金红石中的TiO2、TFe 、P、SiO2、Al2O3、MnO、CaO、MgO、Cr2O3、ZrO2、HFO2等成分。方法快速、准确、精密度好，可代替化学分析法作为金红石精矿、中矿和尾矿中多元素同时检测的分析方法使用。

参考文献

[1]岩石矿物分析编写组．岩石矿物分析(第一分册)[M]．3版，地质出版社，1991：966-972．

[2] YS/T 514.1~10-2009 高钛渣、金红石化学分析方法．

[3]朱忠平，李国会，熔融制样-X射线荧光光谱法测定钛铁矿中主次组分[J] ．冶金分析(

Metallurgica1 Analysis)，2013，33（6），32-36．

[4]袁家义，吕振生，姜云．X射线荧光光谱熔融制样法测定钛铁矿中主次量组分[J]．岩矿测试(Rock and Mineral Analysis)，2007，26(2)：158-160．

[5]罗明荣，陈文静．X射线荧光光谱法测定还原钛铁矿中11种组分[J]．冶金分析(Metallurgical Analysis)，2012，32(6)：24-29．

[6]童晓民，赵宏风，张焱．X射线荧光分析钒钛铁矿中主次量元素[J]．光谱实验室(Chinese Journal of Spectroscopy Laboratory)，2004，21(6)：1082-1085．

[7]田 琼，黄健，陈广文，钟志光．X射线荧光光谱法测定锆英砂中主次成分[J] ．冶金分析( Metallurgical Analysis)，2009，29(11)：24-28．

[8]普旭力，王鸿辉，叶淑爱，董清木，邹建龙，杨明坤．波长色散X射线荧光光谱法测定钨精矿中主次量组分[J] ．岩矿测试(Rock and Mineral Analysis)，2010，29(2)：143-147．

[9]普旭力，吴亚全，王鸿辉，董清木，蔡鹭欣，潘忠厚．X射线荧光光谱法同时测定铁矿中主次量组分[J] ．岩矿测试(Rock and Mineral Analysis)，2008，27(5)：353-356．

##### 基金项目：无

##### (杨明坤 1980-12-24 男 工程师 主要从事矿产品、金属材料及工业品检测13年 akun80@sina.com 13395021641/0592-3269963)

# Comments

补充单位、所属省份和城市及邮编

补充英文：姓名、单位、所属城市、邮编等

请补充